|  | ENITRA Sp. z o.o. ul. 1 Maja 62, 58-300 Wałbrzych tel. (074) 843 95 67, fax (074) 843 94 40 internet: www.enitra.pl e-mail: enitra@enitra.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZALECENIA DO PIELĘGNACJI PASÓW 
           Z OKŁADZINAMI SKÓRZANYMI

# Text boxes

Skóra jest produktem naturalnym, który traci swoje właściwości, jeśli nie jest regularnie pielęgnowany (współczynnik tarcia-utrata mocy, wydajność itp.).

Z tego względu zalecamy, co 2-3 tygodnie kontrolę powierzchni skóry. Po pierwszym montażu pasów kontrola powinna się odbyć najpóźniej po 2 tygodniach.

Powierzchnia skóry powinna być miękka, natłuszczona i matowa. Jeżeli warstwa tłuszczu od ostatniej kontroli znacząco ubywa, zalecamy pielęgnację skóry pastą w sprayu przeznaczoną do pasów napędowych posiadających skórzane warstwy cierne.

UWAGA: Niedostateczna lub także zbyt częsta pielęgnacja skóry może doprowadzić do pogorszenia własności pasa (współczynnik tarcia-utrata mocy, wydajność), co nie powinno mieć miejsca.

UWAGA: Nie stosować innych past lub preparatów w sprayu, także, gdy są oznaczone, jako „spray do pasków „

Takie produkty nadają się często wyłącznie do stosowania w gumowych pasach klinowych.

Enitra Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności w przypadku stosowania innych past w sprayu!

W przypadku, gdy skóra wykazuje twardą, błyszczącą lub suchą powierzchnię, bądź jest silnie zabrudzona (np. wióry, żywica, brud otoczenia itd.) należy najpierw usunąć grubsze zabrudzenia np. przy użyciu szpachelki a następnie użyć miękkiej szczotki drucianej w celu nadania szorstkości i następnie zastosować pastę w sprayu. W przypadku, gdy powierzchnia nie osiągnie wymaganej szorstkości według powyższego zalecenia - skóra nie jest w stanie pochłonąć sprayu, metoda jest nieskuteczna i może dojść do uszkodzenia powłoki skórzanej.

Pasta w sprayu powinna być nanoszona na pas przy postoju urządzenia przez obrót kół (opis na puszcze), aby zapewnić jej równomierne rozdzielenie.

Podczas serwisowania należy sprawdzić tarcze pod kątem zabrudzeń (osadu itd.) i ewentualnie je wyczyścić. Jeżeli zauważymy widoczną zmianę optyczną pasa, w szczególności powierzchni skórzanej, biegu pasa, ewentualnie niepokojący dźwięk zalecamy natychmiastowy kontakt z nami.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.